УТВЕРЖДЕНО

Директор ИП «Зебра Колор»

___________  В.И. Гайдаренко

_____ ____________ 2006 г.

ИНСТРУКЦИЯ  № 112.04 – 2006

по применению грунтовки акриловой «ЗЕБРАЗИТ GT 117»,

выпускаемой по ТУ РБ 190453020.003-2004

Разработал

технолог ИП «Зебра Колор»

П.Я. Бигашинский

2006

1 Область применения

Грунтовка акриловая «ЗЕБРАЗИТ GT 117» для наружных и внутренних работ,  предназначена для создания предварительного покрытия, уменьшающего расход краски и впитывающую способность подложки, увеличения адгезии лакокрасочного материала, а также для укрепления и пропитки пористых поверхностей (штукатурки, бетона, гипсокартона и др). Обладает бактерицидным действием. Используется для подготовки поверхности перед оклеиванием обоев, облицовкой керамической и пенополистирольной плиткой.

Грунтовка пожаровзрывобезопасна и не содержит летучих органических соединений. Используется для подготовки поверхностей перед покраской фасадов, стен и потолков   детских садов ,школ, больниц, гостиниц и подобных заведений.

Показатели качества:

- стойкость к статическому воздействию воды при Т = (20 ± 2)° С, час – не менее 24;

- адгезия покрытия к основанию, МПа – не менее 0,4;

- коэффициент паропроницаемости, мг/м · ч ·Па – не менее 0,005.

Время высыхания покрытия до степени 3, ч, не более    –   24

Значения показателей качества краски подтверждаются протоколами периодических испытаний.

2 Подготовка поверхности

2.1  Подготавливаемая поверхность должна быть очищена от загрязнений, пыли и высушена.

2.2 Старые, непрочно держащиеся покрытия, отслаивающиеся части основания, меловые или известково-меловые покрытия следует удалить пескоструйным (гидроструйным) методом или механическим путем.

  - Необходимо удалить солевые отложения .

  - Битумные пятна удалить органическими растворителями, жировые поверхности обработать 2-3 %-ным раствором  моющих средств.

  - Поверхностные трещины должны быть загрунтованы и зашпаклеваны на глубину не менее 2 мм.

2.6 Шпатлевки, применяемые перед покраской, не должны создавать эффект «меления», т.е. образовывать на поверхности порошкообразного слоя мела. Желательно, нанести пробный слой грунтовки, чтобы убедиться в совместимости используемых материалов.

3 Способ применения

3.1 Перед применением грунтовку следует тщательно перемешать.

3.2 Грунтовку можно  наносить на поверхность валиком, кистью, распылителем, щёткой.  Сложные поверхности (осыпающиеся) необходимо грунтовать дважды, с интервалом  между нанесением следующего слоя не менее 2-х часов.

3.3 Наносить грунтовку следует на сухую поверхность при среднесуточной температуре воздуха не ниже+5° С. Ограничение температуры связано со следующим фактором: при более низких температурах происходит увеличение вязкости с последующим замерзанием грунтовки.  Вследствие чего, грунтовка теряет свои качественные характеристики.

Нанесение грунтовки  во время дождя, снега, града  запрещено.

3.4 Оптимальные условия нанесения грунтовки:  влажность воздуха 60 % и температура+ 20 °С .

При более низкой температуре и повышенной влажности продолжительность сушки увеличивается до 24 часов.

4  Общие требования

4.1 Грунтовка  готова к применению. Запрещается разбавлять грунтовку водой, растворителями любого типа, а также вводить в нее различные добавки .

4.2 Расход грунтовки для гладких поверхностей  составляет 100-150 г/м² при двухслойном покрытии (без учёта потерь).

Расход грунтовки зависит от шероховатости поверхности, толщины отделочного слоя,  впитывающей способности подложки, использование некачественного инструмента и несоответствующая квалификация маляра.

4.3 Инструмент и тару вымыть водой не позднее, чем через 10 - 15 минут после окончания работы.

5 Условия хранения

Грунтовку следует переносить, транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5 ºС. Не допускать попадания  прямых солнечных лучей. После использования грунтовки тара с остатками продукта должна быть плотно закрыта и отправлена на бытовую свалку.

6 Гарантии изготовителя

6.1  Гарантийный срок  грунтовки – 12 месяцев со дня изготовления.

6.2 Изготовитель гарантирует соответствие грунтовки установленным требованиям при условии соблюдения условий транспортирования и хранения.

При несоблюдении настоящей инструкции № 112.04 – 2006 и строительных норм и правил, а также правил эксплуатации строительных объектов, гарантийные обязательства изготовителя акриловых грунтовок снимаются.

Изготовитель данного продукта не может знать всех конкретных условий его применения, т.к. вне контроля изготовителя остаются условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если используются материалы других изготовителей. Поэтому потребитель несёт ответственность за определение пригодности продукта в каждых конкретных условиях.

Ознакомлен : ______________________________________________________________(Ф.И.О,  должность)

( дата,  подпись)